OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie asfaltowania drogi gminnej   łączącej   Ignaców

z drogą powiatową na odcinku długości  250,00m gmina Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy asfaltowania  drogi gminnej  łączącej  Ignaców  z drogą powiatową  na odcinku  o  długości  250,00 m na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi  Ignaców                                                        Droga na projektowanym odcinku do przebudowy  posiada  zniszczoną i zdeformowaną  nawierzchnie bitumiczną

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości 0,50 do 0,75 m

Na w/w drodze  brak jest   rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.

- Zakres przebudowy

Asfaltowaniem drogi objęty jest odcinek   od drogi powiatowej  do wsi Ignaców.

Długość odcinka do asfaltowania  wynosi  250,00m .

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni	-	3,00m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	           - 3,00 d0 3,40m

- szerokość poboczy  ziemnych    2x 0,50m   do   0,75 m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014r. w ilości średnio 50 kg/m2 dla KR 1-2 na całym odcinku drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 wg   WT-2 2014r dla KR 1-2 grubości 4 cm na całym odcinku

- pobocze gruntowe zostanie wykonane przez mieszkańców wsi   Ignaców                                                   i użytkowników w/w drogi

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy i nawierzchni z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo i istniejącymi rowami.