OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie asfaltowania drogi gminnej   Zalesie -Jadwigów

na odcinku długości 98,00m gmina Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy asfaltowania drogi gminnej  Zalesie- Jadwigów   na odcinku  o  długości   98,00 m na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi     Jadwigów, Zalesie.                                                                                                                             Droga na projektowanym odcinku do przebudowy  posiada podbudowę z kruszywa łamanego   grubości od 2 do 7 cm  na odcinku około 1,00 km oraz z żużla  na warstwie z pospółki .

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości 0,50 do 0,75 m

Na w/w drodze brak jest rowów przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz  stanowi połączenie dwóch drogi   powiatowej z drogą wojewódzką nr 725

- Zakres przebudowy

Asfaltowaniem drogi objęty jest odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową  w miejscowości Zalesie  do nawierzchni bitumicznej wykonanej w 2014r.

Długość odcinka do przebudowy wynosi  98,00m .

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni	-	4,00m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	- 4,30m

- szerokość poboczy  ziemnych    2x 0,75m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych

- wzmocnienie istniejącej podbudowy   kruszywem  łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grubości 15 cm  na całym odcinku

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014r w ilości  50 kg/m2 dla KR 1-2 na całym odcinku drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC     11S 50/70 wg WT-2  2014r.dla KR 1-2 grubości 4 cm na całym odcinku

- pobocze gruntowe zostanie wykonane przez mieszkańców wsi Jadwigów , Zalesie                                                     oraz użytkowników w/w drogi

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy i nawierzchni z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo .