OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie asfaltowania drogi gminnej  biegnącej przez wieś  Ziemięcin

na odcinku długości  0,221 km

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy  asfaltowania drogi gminnej przez wieś  Ziemięcin  na odcinku  o  długości  221,00 m na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowane asfaltowanie  drogi przebiega przez grunty wsi  Ziemięcic i Wilkonice.                                                          Droga na projektowanym odcinku do przebudowy   posiada istniejącą nawierzchnie bitumiczną zniszczoną.

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości 0,50 do 0,75 m

Na w/w drodze  brak jest   rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

- Zakres przebudowy

Asfaltowaniem  drogi objęty jest odcinek od istniejącej nawierzchni bitumicznej wykonanej w 2014 roku w wsi  Ziemięcin

Długość odcinka do przebudowy wynosi  221,00m .

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni	-	4,00m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	- 4,30m

- szerokość poboczy  ziemnych    2x 0,50m   do   0,75 m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014r w ilości średnio 50 kg/m2 dla KR 1-2 na całym odcinku drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8  S 50/70 wg WT-2 2014 r dla KR 1-2 grubości 3 cm na całym odcinku

- pobocze gruntowe zostanie wykonane przez mieszkańców wsi  Ziemięcin                                                      i użytkowników w/w drogi.

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy i nawierzchni z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo i istniejącymi rowami.